	Отводы сварные секторные ОСТ 36 21-77 
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	Краткая техническая характеристика: 
Условное давление, PN (Ру), МПа
<= 2,5

Наружный диаметр, D, мм
530-1420

Температура, t°C
От минус 30°С до плюс 350°

Угол, гр.
30, 45, 60, 90

Радиус гиба, R
1,5 Ду

Материал
20, 12ГС, 09Г2С

Детали предназначаются для соединения труб из углеродистой стали при строительстве технологических трубопроводов, в том числе трубопроводов, на которые распространяются «Правила» Госгортехнадзора на предприятиях химической и нефтехимической промышленности. 

Пример условного обозначения отвода под углом 90° С с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм из ст.ВСт3СП: Отвод ОСС 90° 530х10 ст.ВСт3СП ОСТ 36 21 77.
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