ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
 
ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 
И КРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
С ДАВЛЕНИЕМ pу ≥ 4,0 МПа (pу ≥ 40 кгс/см2) 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОСТ 108.318.17-82
 
 
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628
ИСПОЛНИТЕЛИ: НПО ЦКТИ и БЗЭМ
СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР
Л.М. ВОРОНИН
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
	ПЕРЕХОД ШТАМПОВАННЫЙ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
	ОСТ 108.318.17-82
Введен впервые


Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен
с 01.01.85
до 01.01.96
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на штампованный переход из листовой стали марки 16ГС категории 10 по ГОСТ 5520 для паропроводов тепловых электростанций с абсолютным давлением p = 4,31 МПа (44 кгс/см2) и температурой t = 340 °С.
2. Конструкция и размеры перехода должны соответствовать указанным на чертеже. Масса перехода 120 кг.
3. Остальные технические требования и маркировка - по ОСТ 24.125.60.
4. Пример условного обозначения перехода с условными проходами Dу = 700 мм, dу = 600 мм:
ПЕРЕХОД 700×600 ОСТ 108.318.17.
5. Пример маркировки: ОСТ 108.318.17 [image: image1.png]Tonapuwit
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* Размеры для справок.
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